| Teljesítménynyilatkozat |  |  |
| --- | --- | --- |
| 305/2011/EU rendelet és a 275/2013. (VII.16) Korm.rendelet szerint |  |
| 1.Terméktípus egyedi azonosító kódja: | Forrasztóón SNCU3 2mm,3mm |  |  |  |  |
| 2. Típus-,tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem,amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását | Metallon C3000 |  |  |  |  |
| 3.Az építési termékgyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: | Ipari,elektronikai forrasztás |  |  |  |  |
| 4.Forgalmazó bejegyzett kereskedelmi neve,ill. bejegyzett védjegye,valamint értékesítési címe a 11.cikk(5)bekezdésében előírtaknak megfelelően | POLY-MIX Kft. 2132 Göd Rákóczi u.103 Tel:21-2000-190 Fax:27-334-900 E-mail: god@polymix.hu |  |  |  |  |
| 5.Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12.cikk(2) bekezdésben meghatározott feladatok tartoznak: | POLY-MIX Kft. 2132 Göd Rákóczi u.103 Tel:21-2000-190 Fax:27-334-900 E-mail: god@polymix.hu |  |  |  |  |
| 6. Az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány,nemzeti műszaki értékelés,vagy építőipari műszaki engedély hivatkozási száma és kibocsátási dátuma: | MSZ EN ISO 9001:2008 |  |  |  |  |
| 7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Tulajdonságok:

SOLIDUS:      227°C

LIQUIDUS:    310°C

MÉRET:     Ø 0,6-10mm

SŰRŰSÉG: ~  7.3g/cm3

SZABVÁNY:  ISO 9453

| Pb% | Sn% | Cu% | Zn% | Ag% | Bi% | Fe% | Sb% | As% | Ni% | Egyéb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <0,1 | R | 2,5-3,5 | <0,001 | <0,02 | <0,1 | <0,02 | <0,15% | <0,03 | <0,001 | Σ0,08 |